ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"

Таблица 14

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l = lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С23 - Рэ |  |  | А-I | 10 - 40 | 6 dн | 0,5 dн, но  8 | 0,25 dн, но  4 |
|  |  |  | А-II, А-III | 10 - 25 | 8 dн |  |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10 - 18 |  |  |  |
|  |  |  | aт-ivc | 10 - 18 | 10 dн |  |  |

Примечания:

1. Допускаются двусторонние швы длиной 4 dн для соединений арматуры классов А-I и А-II (из стали марки 10ГТ).

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (CO2); последнее кроме арматуры классов А-II и aт-iiic (из стали марки Ст5).